ГОСТ 17378-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ

НА  10 МПа (100 кгс/см)

Переходы штампованные бесшовные приварные

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Р.И.Тавастшерна, канд. техн. наук; Г.М.Хажинский, докт. техн. наук; П.В.Рыбаков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.83 N 6711

3. ВЗАМЕН ГОСТ 17378-77

4. Срок проверки - 1993 год, периодичность - 5 лет.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 17380-83 | 2; 3; 5 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1991 года) с изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1984 года, декабре 1985 года, июне 1989 года (ИУС 3-85, 4-86, 10-89)

7. Проверен в 1989 году.

8. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.89 N 1870

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные переходы на  10 МПа (100 кгс/см).

2. Основные параметры переходов - по ГОСТ 17380-83.

3. Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

4. Переходы должны изготавливаться методом горячей штамповки.

Примеры условного обозначения:                                                                                                                                                             перехода концентрического  Dн=325 мм, dн=273 мм, 3=10 мм, s = 10 мм из стали 09Г2С

Переход К 325х10-273х10-09Г2С ГОСТ 17378-83.

То же для пара и горячей воды: DH=108мм, dн=76мм, S=4мм, s=3.5мм из стали 20:

Переход КП 108х 4-76х 3.5-20 ГОСТ 17378-83.

перехода эксцентрического DH=219 мм, ан=159мм, 8=10мм, s=8мм из стали 09Г2С:

Переход Э 219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-83.

| Типоразмер /мм/ Dн x dн x S1 | Условный проход Dy x dy | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |  |  | L /мм/ | Масса перехода /кг/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Транспортируемые вещества |  |  |  |  |
|  |  | неагрессив. | среднеагресс. | пар, гор. вода |  |  |
| 45х2.5-25х1.6 | 40х20 | 10.0 (100) | 2.5 (25) | 10.0 (100) | 30 | 0.1 |
| 45х2.5-32х2.0 | 40х25 | 10.0 (100) | 2.5 (25) | 10.0 (100) | 30 | 0.1 |
| 45х4.0-25х3.0 | 40х20 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 30 | 0.2 |
| 45х4.0-32х4.0 | 40х25 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 30 | 0.2 |
| 57х4.0-25х1.6 | 50х22 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 10.0 (100) | 45 | 0.2 |
| 57х4.0-32х2.0 | 50х25 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 10.0 (100) | 45 | 0.2 |
| 57х4.0-38х2.0 | 50х32 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 45 | 0.2 |
| 57х4.0-45х2.5 | 50х40 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 10.0 (100) | 60 | 0.2 |
| 57х 5.0-25х3.0 | 50х20 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 45 | 0.3 |
| 57х 5.0-32х3.0 | 50х25 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 45 | 0.3 |
| 57х5.0-38х4.0 | 50х32 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 45 | 0.3 |
| 57х5.0-45х4.0 | 50х40 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 60 | 0.3 |
| 76х 3.5- 38х2.5 | 65х32 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 10.0 (100) | 55 | 0.3 |
| 76х3.5-45х2.5 | 65х40 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 10.0 (100) | 70 | 0.4 |
| 76х 3.5-57х3.0 | 65х50 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 10.0 (100) | 70 | 0.4 |
| 76х6.0-38х3.0 | 65х32 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 55 | 0.5 |
| 76х6.0-45х4.0 | 65х40 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 70 | 0.6 |
| 76х6.0-57х5.0 | 65х50 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 70 | 0.7 |
| 89х3.5-45х2.5 | 80х40 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 75 | 0.6 |
| 89х3.5-57х3.0 | 80х50 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 75 | 0.6 |
| 89х3.5-76х3.5 | 80х65 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 75 | 0.6 |
| 89х6.0-45х4.0 | 80х40 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 10.0(100) | 75 | 0.8 |
| 89х6.0-57х4.0 | 80х50 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 75 | 0.9 |
| 89х 6.0- 76х5.0 | 80х65 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 75 | 0.9 |
| 89х 8.0- 76х6.0 | 80х65 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 75 | 1.1 |

| Типоразмер /мм/ Dн x dн x S1 | Условный проход Dy x dy | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |  |  | L /мм/ | Масса перехода /кг/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Транспортируемые вещества |  |  |  |  |
|  |  | неагрессив. | среднеагресс. | пар, гор. вода |  |  |
| 89x8.0-57x5.0 | 80x50 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 75 | 1.1 |
| 108х4.0-57х3.0 | 100х50 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 80 | 0.9 |
| 108х4.0-76х3.5 | 100х65 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 80 | 0.9 |
| 108х4.0-89х3.5 | 100х80 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 80 | 1.0 |
| 108х6.0-57х4.0 | 100х50 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 80 | 1.2 |
| 108х6.0-76х5.0 | 100х65 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 80 | 1.1 |
| 108х6.0-89х6.0 | 100х65 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 80 | 1.4 |
| 133х4.0-57х3.0 | 100х50 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 100 | 1.0 |
| 133х4.0-89х3.5 | 125х80 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 100 | 1.5 |
| 133х5.0-76х3.5 | 100х65 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 100 | 1.6 |
| 133х5.0-108х4.0 | 125х100 | 10.0 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 100 | 1.7 |
| 133х6.0-89х5.0 | 125х80 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 100 | 1.8 |
| 133х8.0-57х4.0 | 125х50 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 100 | 2.0 |
| 133х8.0-76х5.0 | 125х65 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 100 | 2.0 |
| 133х8.0-89х6.0 | 125х80 | 8.0 (80) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 100 | 2.4 |
| 133х8.0-108х6.0 | 125х100 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 100 | 2.6 |
| 159х4.5-57х3.0 | 150х50 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 75 | 1.5 |
| 159х4.5-76х3.5 | 150х65 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 75 | 1.5 |
| 159х4.5-89х3.5 | 150х80 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 130 | 2.2 |
| 159х4.5-108х4.0 | 150х100 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 130 | 2.4 |
| 159х4.5-133х4.0 | 150х125 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 130 | 2.6 |
| 159х8.0-57х4.0 | 150х50 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 75 | 2.6 |
| 159х8.0-76х4.0 | 150х65 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 130 | 2.6 |
| 159х8.0-89х6.0 | 150х80 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 130 | 3.4 |
| 159х8.0-108х6.0 | 150х100 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 130 | 3.7 |
| 159х8.0-133х8.0 | 150х100 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 130 | 4.1 |
| 219х6.0-57х3.0 | 200х50 | 6.3 (63) | 4.0(40) | 4.0 (40) | 95 | 2.9 |
| 219х6.0-76х3.5 | 200х65 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 95 | 2.9 |
| 219х6.0-89х3.5 | 200х80 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 95 | 2.9 |
| 219х6.0-108х4.0 | 200х100 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 95 | 2.9 |
| 219х6.0-133х4.0 | 200х125 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 140 | 4.2 |
| 219х6.0-159х4.5 | 200х150 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 140 | 5.3 |
| 219х10.0-57х4.0 | 200х50 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 95 | 4.6 |
| 219х10.0-76х5.0 | 200х65 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 95 | 4.6 |
| 219х10.0-89х5.0 | 200х80 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 95 | 4.6 |
| 219х10.0-108х6.0 | 200х100 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 95 | 4.6 |
| 219х10.0-133х8.0 | 200х100 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 140 | 6.8 |
| 219х10.0-159х8.0 | 200х150 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 140 | 7.2 |
| 273х7.0-159х4.5 | 250х150 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 180 | 8.1 |
| 273х7.0-219х6.0 | 250х200 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 180 | 8.6 |
| 273х8.0-108х4.0 | 250х100 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 140 | 6.8 |
| 273х8.0-133х4.0 | 250х125 | 6.3 (63) | 4.0(40) | 4.0 (40) | 140 | 6.8 |
| 273х10.0-108х5.0 | 250х100 | 10.0 (100) | 8.0(80) | 8.0 (80) | 140 | 8.5 |
| 273х10.0-133х6.0 | 250х125 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 140 | 8.5 |
| 273х10.0-159х6.0 | 250х150 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 180 | 10.2 |
| 273х10.0-219х8.0 | 250х200 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 180 | 11.3 |
| 273х12.0-159х10.0 | 250х150 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 180 | 12.3 |
| 273х12.0-219х10.0 | 250х200 | 10.0 (100) | 10.0(100) | 10.0 (100) | 180 | 14.6 |

| Типоразмер /мм/ Dн x dн x S1 | Условный проход Dy x dy | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |  |  | L /мм/ | Масса перехода /кг/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Транспортируемые вещества |  |  |  |  |
|  |  | неагрессив. | среднеагресс. | пар, гор. вода |  |  |
| 325х8.0-133х5.0 | 300х125 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 140 | 11.2 |
| 325х8.0-159х4.5 | 300х150 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 140 | 11.4 |
| 325x 8.0-273x8.0 | 300х250 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 180 | 12.2 |
| 325х10.0-108х4.0 | 300х100 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 140 | 13.1 |
| 325х10.0-219х8.0 | 300х200 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 180 | 14.0 |
| 325х10.0-273х10.0 | 300х250 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 180 | 14.6 |
| 325х12.0-108х6.0 | 300х100 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 140 | 15.7 |
| 325х12.0-133х8.0 | 300х125 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 140 | 15.6 |
| 325х12.0-159х8.0 | 300х150 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 140 | 15.6 |
| 325х12.0-219х10.0 | 300х200 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 180 | 16.1 |
| 325х12.0-273х12.0 | 300х250 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 180 | 17.2 |
| 377х10.0-273х8.0 | 350х250 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 220 | 19.4 |
| 377х10.0-325х8.0 | 350х300 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 220 | 20.7 |
| 377х12.0-159х6.0 | 350х150 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 20.0 |
| 377х12.0-219х8.0 | 350х200 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 21.6 |
| 377х12.0-273х10.0 | 350х250 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 23.3 |
| 377х12.0-325х10.0 | 350х300 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 24.9 |
| 377х14.0-273х12.0 | 350х250 | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 220 | 27.2 |
| 377х14.0-325х12.0 | 350х300 | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 220 | 29.1 |
| 377х16.0-159х8.0 | 350х150 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 220 | 26.2 |
| 377х16.0-219х10.0 | 350х200 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 220 | 28.4 |
| 377х16.0-273х12.0 | 350х250 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 220 | 30.6 |
| 377х16.0-325х16.0 | 350х300 | 10.0 (100) | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 220 | 32.8 |
| 426х10.0-325х8.0 | 400x300 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 220 | 26.0 |
| 426х10.0-377х10.0 | 400x350 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 220 | 27.9 |
| 426х12.0-159х8.0 | 400х150 | 6.3( 63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 220 | 31.9 |
| 426х12.0-219х6.0 | 400х200 | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 27.7 |
| 426х12.0-219х8.0 | 400х200 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 32.3 |
| 426х12.0-273х10.0 | 400х250 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 31.2 |
| 426х12.0-273х8.0 | 400х250 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 220 | 29.5 |
| 426х12.0-325х10.0 | 400х300 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 31.2 |
| 426х12.0-377х12.0 | 400х350 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 33.4 |
| 426х14.0-325х12.0 | 400х300 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 36.4 |
| 426х14.0-377х14.0 | 400х350 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 220 | 39.1 |
| 426х16.0-159х10.0 | 400х150 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 220 | 53.2 |
| 426х16.0-219х10.0 | 400х200 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 220 | 44.9 |
| 426х16.0-273х10.0 | 400х250 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 220 | 34.4 |
| 426х16.0-325х12.0 | 400х300 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 220 | 36.4 |
| 426х16.0-377х16.0 | 400х350 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 220 | 57.3 |
| 530х12.0-377х12.0 | 500х350 | 4.0 (40) | 2.5 (25) | 2.5 (25) | 300 | 49.7 |
| 530х12.0-426х12.0 | 500х400 | 4.0 (40) | 2.5 (25) | 2.5 (25) | 300 | 52.9 |
| 530х14.0-377х12.0 | 500х350 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 300 | 57.9 |
| 530х14.0-426х12.0 | 500х400 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 300 | 64.7 |
| 530х16.0-377х16.0 | 500х350 | 10.0 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 300 | 70.3 |
| 530х16.0-426х16.0 | 500х400 | 10.0 (100) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 300 | 73.6 |